# Compatto3 P45

# L’isolamento termoacustico sarà realizzato con il pannello in isolante minerale in vetro riciclato denominato Compatto3 P45, marcato CE secondo la norma UNI EN 13162, avente le seguenti caratteristiche:

# descrizione: pannello arrotolato rivestito su una faccia con velo veltro bianco;

# dimensioni: 15,00 x 0,60 m, spessore 45 mm;

# conducibilità termica alla temperatura media di 10 °C: λD = 0,038 W/(m∙K), secondo UNI EN 12667, 12939;

# densità: 13 kg/m3, secondo UNI EN 1602;

# reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo norma UNI EN 13501-1;

# fattore di resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1 secondo UNI EN 12086;